氩弧焊（TIG 焊）标准作业指导书

1 目的

规范氩弧焊作业的全流程管理，确保焊接质量符合设计要求与相关标准（如 GB/T 985.1-2008《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》、GB/T 22187-2018《焊接材料采购与验收规范》），保障作业人员安全与设备稳定运行，适用于航空结构件、机械精密部件、不锈钢 / 铝合金构件等焊接场景（含江西省航空产业相关零部件加工）。

2 适用范围

本指导书适用于具备有效特种作业操作证（氩弧焊工种）的作业人员，在工业生产、科研试制、航空零部件加工等场景中，对碳钢、不锈钢、铝合金、钛合金等材料进行手工钨极氩弧焊（TIG 焊）作业，涵盖板材、管材、铸件等工件的对接、角接、搭接等焊接形式。

3 职责分工

3.1 作业人员

持有效证件上岗，严格遵守本指导书及安全操作规程；

负责作业前设备、材料、环境的检查确认，按参数要求实施焊接，做好过程记录；

及时上报焊接缺陷、设备故障及安全隐患。

3.2 技术人员

提供焊接工艺评定报告（WPS）、接头图纸、参数要求等技术文件；

指导作业人员解决焊接过程中的技术问题，优化工艺参数；

负责焊接质量的首检、巡检及不合格品处置指导。

3.3 质量检验人员

按标准对焊接接头进行外观检验、无损检测（如渗透检测、射线检测）；

记录检验结果，出具质量报告，跟踪不合格品整改情况。

3.4 设备管理人员

负责焊接设备、辅助工具的定期维护、校准与维修，确保设备完好；

提供设备操作说明书及安全使用指引。

4 作业前准备

4.1 人员准备

作业人员必须持有市场监管部门颁发的《特种作业操作证》（作业类别：焊接与热切割作业，准操项目：氩弧焊），熟悉本工种安全知识与操作技能；

岗前需接受技术交底，明确焊接工艺要求、质量标准及风险点。

4.2 设备与工具准备

4.2.1 核心设备

氩弧焊机：选用直流氩弧焊机（不锈钢、碳钢焊接）或交直流氩弧焊机（铝合金焊接），设备需具备电流调节、氩气流量控制、高频引弧功能，经校准合格且在有效期内；

氩气系统：氩气纯度≥99.99%（航空级构件焊接需≥99.995%），气瓶需定期检验，减压阀、压力表完好，管路无泄漏；

钨极：根据焊接材料选择，不锈钢 / 碳钢用铈钨极（WCe20），铝合金用纯钨极（WP），直径 2.0-4.0mm，端部磨成 30-60° 锥角（直流焊）或平头（交流焊），无氧化、裂纹。

4.2.2 辅助工具

焊接面罩（带自动变光功能）、防烫手套、阻燃服、防护鞋、护目镜（辅助观察）；

角磨机（配不锈钢 / 铝合金专用砂轮片）、钢丝刷、刮刀、卷尺、焊缝量规、记号笔；

防火器材（干粉灭火器、防火毯）、通风设备（轴流风机、局部排风装置）；

工装夹具（焊接变位机、卡具、定位销），确保工件装配精度。

4.3 材料准备

母材：需符合设计要求，表面无油污、锈蚀、氧化皮、漆层等杂质，切割边缘无毛刺、裂纹，坡口尺寸按图纸或 WPS 要求加工（如 V 型坡口角度 60-70°，钝边 1-2mm，间隙 0-2mm）；

焊丝：材质与母材匹配（如不锈钢用 ER308L，铝合金用 ER5356，碳钢用 ER50-6），直径 1.6-2.4mm，表面无油污、氧化层，盘绕整齐，存放于干燥、通风环境；

辅助材料：氩气保护罩、背面保护通气装置（焊接不锈钢 / 钛合金时使用）、除油剂（酒精、丙酮，严禁使用易燃易爆溶剂）。

4.4 环境准备

作业场地需通风良好，焊接区域空气中氧含量≥19.5%，氩气浓度不得超过 0.5%（避免窒息风险）；

环境温度≥5℃，湿度≤85%，雨天或露天作业需搭建防雨棚，风速＞2m/s 时需设置防风屏障（防止氩气保护失效）；

作业区域 10m 范围内无易燃易爆物品（如汽油、油漆、木材），需清理杂物，设置 “焊接作业，注意防火” 警示标识；

焊接精密构件或易变形工件时，需采取预热措施（如碳钢预热温度 80-150℃，钛合金预热温度 150-250℃），预热方式采用电加热或火焰加热，温度均匀。

5 操作步骤

5.1 设备调试

检查氩弧焊机电源、接地是否可靠，电缆连接牢固，无破损、老化；

打开氩气瓶阀门（缓慢开启，避免冲击），调节减压阀，设置氩气流量：正面保护 5-10L/min，背面保护 8-15L/min（根据工件厚度调整），试喷氩气 30s，检查管路无泄漏；

根据焊接材料、厚度及接头形式，按 WPS 设置焊接参数：

不锈钢（厚度 3-5mm）：直流正接，电流 80-120A，电压 10-14V，焊接速度 3-5mm/s；

铝合金（厚度 4-6mm）：交流，电流 120-180A，电压 12-16V，焊接速度 2-4mm/s；

碳钢（厚度 2-4mm）：直流正接，电流 60-100A，电压 9-13V，焊接速度 4-6mm/s；

启动焊机，试引弧（在废工件上），检查电弧稳定性、氩气保护效果，调整参数至最佳状态。

5.2 工件装配与清理

按图纸要求装配工件，确保接头间隙、错边量符合标准（错边量≤0.1 倍板厚，且≤2mm），用夹具固定牢固，防止焊接变形；

用角磨机清理工件接头两侧 20mm 范围内的表面，去除氧化皮、锈蚀，再用丙酮或酒精擦拭，晾干后立即焊接（避免二次污染）；

对于需要背面保护的工件（如不锈钢管道、钛合金板材），安装背面通气装置，提前通氩气 3-5min，排出空气。

5.3 焊接操作

作业人员穿戴好个人防护装备，调整面罩角度，确保观察清晰；

引弧：采用高频引弧法，将钨极对准接头间隙中心，保持钨极与工件距离 2-4mm（弧长），按下焊枪开关，引燃电弧后稳定 2-3s，预热接头；

填充与运条：

焊丝从电弧外侧 45° 角送入熔池，避免与钨极接触（防止夹钨缺陷），焊丝送进速度均匀，根据熔池大小调整送丝量；

运条方式：对接接头采用直线运条或小幅摆动（摆动幅度≤3 倍焊丝直径），角接接头采用月牙形或三角形运条，确保熔合良好；

焊接过程中保持钨极尖端清洁，若出现夹钨或氧化，立即停止焊接，更换钨极并清理熔池；

收弧：焊接至接头末端时，减小电流（衰减 3-5s），继续送丝填充弧坑，避免产生弧坑裂纹，待电弧熄灭后，保持焊枪停留 3-5s（继续通氩气保护熔池）；

多层多道焊：如需多层焊接，前一道焊缝冷却至室温后（或按工艺要求温度），清理焊道表面的飞溅、焊渣，再进行下一道焊接，层间温度≤150℃（不锈钢）或≤200℃（铝合金）。

5.4 作业后清理

关闭焊机电源，关闭氩气瓶阀门，释放管路内剩余气体，拆下焊枪、电缆，整理工具；

用角磨机打磨焊缝表面及两侧，去除飞溅、咬边、未焊满等缺陷，清理接头周围的氩化物；

用钢丝刷或刮刀清理焊缝及热影响区，检查外观质量，必要时进行标记（焊工编号、焊接日期）；

清理作业场地，回收焊丝头、钨极残段等废弃物，确认无火灾隐患后离开现场。

6 质量要求

6.1 外观质量

焊缝成形均匀、光滑，无气孔、裂纹、夹渣、夹钨、未熔合、未焊透等缺陷；

焊缝余高：平焊≤3mm，立焊、横焊≤2.5mm，余高过渡平缓，无突变；

咬边：深度≤0.5mm，长度≤焊缝总长的 10%，且≤50mm；

角变形：≤3°/m，总变形量符合图纸要求，无明显翘曲、扭曲。

6.2 内在质量

按设计要求进行无损检测：如渗透检测（PT）、磁粉检测（MT）、射线检测（RT）或超声波检测（UT），检测结果需符合 GB/T 3323-2005《金属熔化焊焊接接头射线照相》或 GB/T 11345-2013《焊缝手工超声波检测方法与验收等级》；

焊接接头的抗拉强度、屈服强度等力学性能需达到母材标准或设计要求（依据焊接工艺评定报告）。

6.3 尺寸要求

焊缝宽度：比坡口宽度每侧增加 1-2mm，均匀一致；

坡口角度、钝边、间隙等尺寸偏差≤±1mm；

对接接头的直线度≤2mm/m，总直线度≤5mm（长焊缝）。

7 安全规范

7.1 防触电

焊机接地电阻≤4Ω，电源电缆、焊枪电缆无破损，接线端子紧固，严禁用身体接触带电部位；

作业时穿绝缘鞋，潮湿环境作业需铺垫绝缘垫，禁止在雨中或潮湿工件上焊接。

7.2 防火灾与爆炸

焊接前清理作业区域易燃易爆物品，配备足够的防火器材，专人监护作业（尤其是密闭空间或容器内焊接）；

焊接密闭容器或管道时，需先打开人孔、通风口，排出内部易燃易爆气体，经检测合格后方可作业，严禁在带压容器上焊接；

焊接结束后，留守观察 30min，确认无复燃风险后离开。

7.3 防辐射与灼伤

佩戴合格的焊接面罩，避免电弧光直射眼睛（防止电光性眼炎），面部、颈部需遮挡防护；

穿阻燃服、戴防烫手套，避免直接接触高温焊缝或工件（防止烫伤）；

焊接区域设置防护屏，避免弧光辐射影响他人。

7.4 防窒息与中毒

氩气比空气重，易积聚在低洼处，作业场地需强制通风，尤其是密闭空间作业，需配备氧气检测仪和应急呼吸器；

焊接不锈钢、合金钢时，会产生锰、铬等有害烟尘，需佩戴防尘口罩（或防毒面具），长期作业需定期进行职业健康检查；

禁止在通风不良的地下室、密闭容器内长时间作业，作业时需有人监护，定期轮换。

7.5 设备安全

焊机运行时禁止打开外壳，维修设备需断电并悬挂 “禁止合闸” 标识；

氩气瓶禁止暴晒、撞击，气瓶与焊机、明火的距离≥5m，与热源距离≥10m；

钨极属于放射性物质（铈钨极、钍钨极），使用后需回收至专用容器，禁止随意丢弃。

8 应急处理

8.1 触电事故

立即切断焊机电源或拔掉插头，用绝缘工具（干燥木棒、绝缘手套）使伤者脱离电源，严禁直接用手接触；

检查伤者意识、呼吸、心跳，若心跳呼吸停止，立即进行心肺复苏，并拨打 120 急救电话。

8.2 火灾事故

立即停止焊接，用现场防火器材（干粉灭火器、防火毯）扑救，针对不同火情选择合适灭火器（油类火灾用干粉灭火器，电器火灾用二氧化碳灭火器）；

火势扩大时，立即拨打 119 报警电话，组织人员疏散。

8.3 烫伤事故

轻度烫伤（皮肤发红、轻微肿胀）：用冷水冲洗烫伤部位 15-20min，涂抹烫伤膏；

重度烫伤（皮肤破溃、水泡）：立即用干净纱布覆盖伤口，避免感染，拨打 120 急救电话，禁止挑破水泡。

8.4 氩气泄漏 / 窒息

立即停止作业，关闭氩气瓶阀门，打开门窗或启动通风设备，疏散现场人员至通风良好处；

若有人出现头晕、恶心、呼吸困难等窒息症状，立即转移至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，必要时进行人工呼吸并拨打 120。

8.5 焊接缺陷处理

发现气孔、夹渣等表面缺陷：用角磨机打磨去除缺陷，重新焊接；

发现未焊透、裂纹等内在缺陷：经技术人员确认后，制定返修方案，按方案清除缺陷（打磨或碳弧气刨），返修后重新检测，返修次数不得超过 2 次。

9 记录与追溯

9.1 作业记录

填写《氩弧焊作业记录表》，内容包括：作业日期、工件编号、母材材质及厚度、焊丝型号及直径、焊接参数（电流、电压、氩气流量、焊接速度）、焊工编号、焊接时长、质量检验结果；

记录需真实、准确，由焊工、检验人员签字确认，归档保存至少 3 年（航空零部件等关键产品保存至产品生命周期结束）。

9.2 质量追溯

每个焊接接头需标记焊工编号、焊接日期，便于质量追溯；

焊接工艺评定报告、无损检测报告、返修记录等技术文件需与作业记录对应，形成完整的质量追溯链。

10 附则

本指导书未尽事宜，需遵循国家相关标准、行业规范及客户技术要求；

作业人员需定期参加技能培训与安全考核，考核不合格者暂停上岗；

本指导书由技术部门负责修订与更新，自发布之日起实施。